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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

聚脲注（灌）浆液、环氧树脂注浆液、硅铝改性脲醛树脂技术规范书
一、项目简介及使用地点

城郊煤矿计划对副井井筒进行修复，为确保施工安全，需对井壁进行壁后和壁间注浆堵水。壁后注浆采用硅铝改性脲醛树脂（UF）、环氧树脂注浆液进行注浆；壁间注浆采用聚脲注（灌）浆液进行注浆。投标人所供产品须完全满足立井井筒高水压、高承压、长期稳定的特殊施工工况，符合国家及行业现行安全、环保、质量标准，保障副井井筒修复工程质量与长期运行安全。

二、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	聚脲注（灌）浆液 
	KOCH-MC2（参考）
	吨
	双组份注浆液

	2
	环氧树脂注浆液
	KOCH-EP（参考）
	吨
	双组份油性注浆材料

	3
	硅铝改性脲醛树脂（UF）
	ZK-Ⅲ（参考）
	吨
	双组份注浆材料


三、主要参数要求

3.1壁间注浆防水注浆堵漏材料性能要求
1、产品名称：聚脲注（灌）浆液（双组份注浆液）
2、主要性能指标及要求：
① 凝胶时间：初凝20s～40s；

② 固体含量：大于98%；

③ 拉伸强度：不小于10MPa；
④ 断裂伸长率：不小于100%；
⑤ 粘结强度：大于2MPa；
⑥ 硬度（邵A）大于70；

⑦ 粘度：不大于500Pa·s；

⑧ 施工配比：实际重量比 A:B =1:1。

3.2壁后注浆高渗透、高强防水注浆材料性能要求
1、产品名称：环氧树脂注浆液（双组份油性注浆材料）
2、主要性能指标及要求：
① 凝胶时间：初凝不大于30min；

② 抗拉强度：不小于10MPa；

③ 受拉弹性模量：不小于1.5GPa；
④ 粘度：不大于200mPa·s；
⑤ 抗压强度：大于40MPa；
⑥ 施工配比：实际重量比 A:B =2:1。
3.3壁后注浆中渗透、高强防水注浆材料性能要求

1、产品名称：硅铝改性脲醛树脂（UF）注浆液（双组份注浆材料）

2、主要性能指标及要求：
① 凝胶时间：60～240s;

② 抗剪强度：不小于10MPa；

③ 抗压强度：大于40MPa；

④ 粘度：不大于200mPa·s；
⑤ 粘结强度：大于3MPa；
⑥ 施工配比：实际重量比 A:B =1:1～1:3。
四、使用环境及范围

1、能适用于煤矿井下各种环境中；

2、产品低气味、低挥发性刺激物，密闭巷道、狭小空间可安全施工，无有毒有害气体大量挥发；
3、固化反应温升低，最高反应温度≤35℃，无高温积热，杜绝瓦斯引燃、煤体自燃风险；具备阻燃、抗静电性能，完全满足高瓦斯、突出矿井井下安全使用标准；

4、耐酸碱、耐矿化地下水腐蚀，长期浸泡不水解、不粉化、不失效，环保无残留污染。
五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件

投标人需提供有效的营业执照或生产许可证、产品质量合格证、产品性能检测报告，覆盖本规格书所有技术参数指标。
六、适用标准
1、《煤矿井下用聚合物注浆材料通用技术条件》
2、AQ 1117《煤矿井下用高分子注浆加固材料安全技术规范》
3、GB/T 14074《木材工业用脲醛树脂胶粘剂》（改性树脂基础指标参照）
4、国家及行业关于矿用阻燃、抗静电、低毒环保材料相关标准
七、质量及验收要求

1、验收时需出示产品质量合格证、检测报告。

2、包装牢固，包装物无明显变形、损坏等异常现象，包装标志清晰、完整；实物外观质量无受损、变形、腐蚀、老化等异常现象。

3、每批次到货后，采购人有权进行抽样送检，核查产品外观、参数，可委托第三方机构复检核心性能指标；所有检测费用由中标人承担，检测不合格无条件退货、换货，并承担由此造成的工期延误及经济损失。

4、验收时以双方签订的技术协议进行验收。
八、服务及质保要求

1、配套技术服务：厂家技术员现场配比、注浆工艺指导。
2、质保期：验收合格后1年。

3、产品在使用中如出现质量问题，出卖人应在12小时内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由出卖人全部承担。

九、包装及运输要求

1、运输过程中避免暴晒、高温、倒置、剧烈撞击，严禁与强酸、强碱、易燃易爆物品混运，全程保证包装完好、无渗漏、无破损。
2、A、B组分分开密封包装，常规规格为25kg/桶、50kg/桶，包装桶坚固耐压、密封不漏，外包装清晰标注：产品名称、组分、配比、生产日期、保质期、生产厂家、执行标准、安全警示标识。
3、存放于阴凉通风、干燥避光场地，储存温度10℃～40℃，远离高温热源、明火，密封储存，严禁开盖敞放，严禁与其他化学浆液混合存放。
十、产品供应期限

投标人须根据采购人施工需求，按需分批供货，接到供货通知后72小时内送达指定矿区现场；供货批次稳定，产品批次间性能无偏差，严禁掺杂、以次充好。另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到。

十一、违约责任

1、供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的3%作为罚金。

2、在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货商负责。

3、产品应保证所提供产品符合本规范书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过5天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

4、供货商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货商承担，矿方不负任何责任。

5、违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。
十二、技术联系人及联系方式
技术联系人：秦洋
联系方式：0370-5195471
附件1：基本技术参数响应表（偏差表）

附件2：服务及质保承诺书
附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	满足壁间注浆防水注浆堵漏材料性能要求
	
	
	

	2
	满足壁后注浆高渗透、高强防水注浆材料性能要求
	
	
	

	3
	满足壁后注浆中渗透、高强防水注浆材料性能要求
	
	
	

	4
	能适用于煤矿井下各种环境
	　
	　
	　

	5
	耐酸碱、耐矿化地下水腐蚀，长期浸泡不水解、不粉化、不失效，环保无残留污染
	
	
	

	6
	投标人需提供有效的营业执照或生产许可证、产品质量合格证、产品性能检测报告
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：

附件2：

服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对聚脲注（灌）浆液、环氧树脂注浆液、硅铝改性脲醛树脂项目，服务及质保方面承诺如下：

一、为矿方提供24小时响应服务，出现产品质量问题时，在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，在接到通知后24小时内到达现场予以解决。
二、在质保期内，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或交货拖延，或产品质量达不到要求，影响矿方生产或造成事故，责任损失由我方承担，矿方有权拒绝付款。
三、对所提供的产品和售后工作在安全、质量上全面负责，要按有关规定采取有效的安全防护措施。在售后服务范围内发生的安全问题给矿方带来连带责任的，由我方负责并承担相关费用。

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

              法人或授权代表签字：

             单位名称（盖章）：

     日   期：


