焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司

赵固一矿选煤厂难燃尼龙带技术要求

编 制：               
审 核：               
批 准：               
一、采购物资名称、规格型号及预估数量

	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量
	备注

	1
	难燃尼龙带
	NN300 1200*5(4.5+1.5)
	米
	400
	

	2
	难燃尼龙带
	NN300 800*6(4.5+3)
	米
	200
	

	3
	难燃尼龙带
	NN300 1000*6(4.5+3)
	米
	200
	

	4
	难燃尼龙带
	NN300 1400*5(4.5+1.5)
	米
	200
	


二、主要成分要求及技术参数：

1、难燃尼龙带；执行GB/T10822-2014 标准。

2、覆盖层：拉断强度不小于15Mpa，拉断伸长度不小于400%，磨耗量≤250mm3 ；

3、全厚度：拉断强度≥1500N/mm，参考力伸长率≤4%

3.1 6个试样火焰持续时间合计：≤45S

3.2 单个试样火焰持续时间≤15S

3.3 导静电性能≤3×108
Ω
4、最小黏合强度

4.1 覆盖层厚度0.8-1.5mm盖胶≥3.2N/mm

4.2 覆盖层厚度＞1.5mm盖胶≥3.5N/mm

4.3 布层间≥4.5N/mm

三、适用标准：

1、执行GB/T10822-2014 标准
四、质量及验收要求

1、符合GB/T10822-2014标准。

2、随货附带有效的产品合格证、出厂检验报告、使用说明书。
五、服务、质保要求及其他：

1、出卖人做到免费指导使用。

2、出卖人接到使用人需求服务通知后，出卖人必须2小时内响应技术服务。

3、供应厂商提供的产品，在质保期内，如出现质量问题，接到通知后48小时内派人到现场处理。属产品质量问题负责调换，并承担由此带来的一切直接经济损失。

4、供（交）货期：供货期为合同签订后一年，交货期为矿方通知后30天内。

5、质保期（正常连续使用时间，其间发生质量问题，修复或更换后重新计算）：≥1年，质保金10%。

6、车辆运输：供货车辆必须为纯电新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由委托人负责。

7、付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，支付方式为电子承兑汇票。
8、使用过程中未达到矿方要求，矿方有权要求退货，并拒绝支款。
