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顺和煤矿纳米扩散膨胀剂技术规格书
一、产品简介及使用地点

本次采购物品为我矿井下瓦斯抽采封孔使用的纳米扩散膨胀剂。

使用地点：顺和煤矿井下瓦斯抽采钻孔施工区域。

二、材料封孔作用机理

纳米扩散膨胀剂封孔原理主要包含三部分：

1.流体适配性——浆体为无机触变性粘稠浆体，非凝胶，不能固化。在泵送剪切下粘度降低便于注入，静置后粘度恢复，能自然贴合钻孔壁凹凸表面，与煤岩形成密实接触，可充分填充孔壁微小裂缝。封堵密实度远优于胶质类封堵物料。

2.随动抗裂性——材料固化后具备一定的塑性，当煤体因应力发生形变时，它能跟着变形而不开裂，从而保持封孔段长期不漏气。

3.裂隙动态修复——钻孔周边煤体裂隙会随开采活动逐渐扩展，导致抽采浓度下降。通过二次充填纳米扩散膨胀剂材料封堵裂隙，使钻孔变得可修复，延长钻孔使用时间，提高钻孔利用率。

三、关键指标

	检验项目
	技术标准要求

	外观
	浅黄、浅黄绿、土黄、棕、褐等色，无可见杂质，颜色均匀

	pH（20g/L水悬液）
	7.0～11.0

	干筛通过率（75μm）
	≥92%

	SiO₂含量
	55%～75%（质量分数）

	Al₂O₃含量
	12%～20%（质量分数）

	水料比下限
	≥4:1

	流变特性（23℃，水料比4:1）
	低剪切（5r/s）粘度＞45Pa·s，利于裂隙封堵；高剪切（10r/s）粘度＜7Pa·s，便于分散泵送

	触变稳定性（水料比4:1）
	静置45天，3000r/min离心5min不分层；10000r/min离心2min开始分层，析水量≤19%，可多次注浆


四、产品要求
1.材料必须是无机材料，具有保水性强、不凝固、主动渗透微裂隙、随煤体变形自适应、可二次注浆等特性。

2.材料与水混合后应为触变性流体，静置不分层，调配后静置时间大于120天仍可保持流动状态，没有搅拌后短时注浆要求，泵送性能良好。

3.材料不得对井下作业人员及环境产生有害影响，应符合煤矿安全要求。

五、质量及验收要求

1.包装完好、外观无损坏迹象，能正常在井下使用。

2.产品符合相关标准规定的性能要求。

3.验收采用现场验收方式，甲方技术人员现场对产品进行开袋验收，确认产品完好性。
六、所需资质文件

供应商投标时须提供至少1份投标产品近二年供货业绩，提供合同原件扫描件。

七、服务及质保要求
1.产品到矿需提供出厂检测报告和产品合格证等相关资料。

2.供应商在接到矿方通知后10日内送达指定地点，送货数量和地址以矿方通知为准。

3.产品质保期为2年，质保期内出现质量或技术问题厂家应在48小时内派技术人员到现场进行解决。

4.产品使用期间，凡需要技术支持，供应商保证及时地提供矿方提出的技术服务要求。

八、运输及包装要求

1.本物料包装须为10kg/袋。

2.本物料包装袋须具备井下防水功能，确保内装物料在运输、储存过程中不因淋水变质。   

九、其它

1.本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应提供符合本规格书的优质产品。

２.如果出卖人没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着出卖人提供的产品完全符合本技术规格书的要求。如有异议，应以书面形式“对要求的意见和同条件下的差异”为标题在专门章节中加以详细描述。

3.其他未尽事宜，由双方协商解决。

4.技术联系人：袁赛；联系电话：14788279361、0370-5193362
