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正龙煤业有限公司城郊煤矿

增摩脂技术规格书

编 制 人：
审 核 人：
机电副总：
日    期：2026年7月14日
一、项目简介及使用地点：
《煤矿安全规程》第四百四十七条规定：对使用中的钢丝绳，应当根据井巷条件及锈蚀情况，采取防腐措施。摩擦提升钢丝绳的摩擦传动段应当涂、浸专用的钢丝绳增摩脂。为确保矿井大型固定设备安全稳定运行，拟采购一批增摩脂（详见供货名称及供货范围）。
二、货物名称及供货范围：
	序号
	名称
	参考型号
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	钢丝绳专用增磨脂
	N113 FS
	180kg/桶
	桶
	一批
	原装进口


    三、主要技术参数要求：
1、燃点：＞220℃

2、滴点：＞85℃
3、折射点（涂层强度75g/㎡）：-30℃

4、100°C时的粘性：150 mm2/s

5、摩擦系数：≥0.30
四、货物使用环境及范围：

1、使用环境：-20℃—+40℃。

2、井筒有淋水、煤尘。
3、适用于矿用摩擦式立井提升机提升钢丝绳。
五、货物适用标准：

《煤矿安全规程》（2025）
GB/T 38459-2023《钢丝绳用增摩脂技术规范》

NB/NB/SH/T 0387-2023《钢丝绳用润滑剂》

SH/T 6019-2020《摩擦式提升机钢丝绳润滑脂和维护油》

JB/T 10347-2015《摩擦式提升机摩擦衬垫》

六、产品包装及售后服务

（1）卖方免费提供产品包装。
（2）质保期为验收入库起12个月，在质保期内，非人为因素造成质量不合格的由出卖人无偿负责。
七、出卖人须提供技术资料要求

每次供货时均需要提供产品质量合格证、产品检测报告、进口产品报关单、进口产品销售授权书。

八、交货期

交货期：按照合同约定接到通知后发货，运费由出卖人承担。
九、现场验收

设备运输到使用单位，按照订货范围及产品技术协议进行检查验收。

十、技术联系人及联系方式

技术联系人：徐晓磊

联系电话：0370-5195340   




