河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司
精密铸钢件

技  术  规  范  书
编    制：
审    核：

单位（盖章）：河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司
日    期：二零二六年八月

精密铸钢件技术规范书
一、项目简介及使用地点
本项目主要用于河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司（以下简称“龙宇装备”）生产制造或维修的综采工作面液压支架、刮板输送机、刮板转载机、带式输送机、矿车等部件。

二、货物名称及供货范围

	序号
	名   称
	参考型号
	单位
	预估数量
	备注

	1
	精密铸钢件
	详见图纸
	吨
	20
	材质要求:ZG230-450、ZG310-570等


三、主要技术要求

1、精密铸钢件的性能、质量应符合设计技术要求及使用需求。

2、精密铸钢件的冶炼方法及铸造工艺由生产厂家依据技术要求决定。

3、精密铸钢件在冶炼及铸造过程中应严格控制化学成分，限制有害元素含量。

4、精密铸钢件需通过热处理消除铸造内应力、改善组织及力学性能，热处理按GB/T 16923-2008《钢件的正火与退火》、GB/T 16924-2008《钢件的淬火与回火》的规定执行。

5、精密铸钢件表面质量
5.1、表面不得有裂纹、缩孔、气孔、砂眼、浇不足等影响使用的缺陷。

5.2、表面粘砂、飞边、毛刺需清理干净，修整飞边、毛刺，去除补贴、氧化铁皮及内腔剩余物等，使之符合图纸技术要求或合同的有关规定。

5.3、对于密封面、配合面等关键表面，不允许有任何肉眼可见的缺陷。

6、精密铸钢件内部质量

6.1、内部不得有裂纹、缩松、大面积气孔等影响力学性能的缺陷；
6.2、精密铸钢件应根据该铸件的重要程度确定是否进行无损检测，如进行无损检测，检测方式选用渗透检测、磁粉检测、射线检测、超声检测四种检测方式中的一种或多种。

7、精密铸钢件表面粗糙度需满足后续加工或装配要求，外表粗糙度执行GB/T 6060.1-2018《表面粗糙度比较样块 第1部分:铸造表面》的规定。

8、精密铸钢件的重量公差执行GB/T 11351-2017《铸件重量公差》的规定。
9、精密铸钢件的形状公差（如直线度、平面度、圆柱度）需控制在设计范围内，避免因变形影响装配。

10、精密铸钢件尺寸公差应符合图纸要求，未注尺寸公差按 GB/T 6414-2017《铸件  尺寸公差、几何公差与机械加工余量》规定的不低于CT8 级执行。

11、精密铸钢件几何形状、尺寸公差应选择相应精度的检测工具、量块、样板或划线进行检验。

12、根据实际情况部分精密铸钢件到货后需要加工的，按照下表：机密铸钢件加工余量表执行，其余未列出均按照成品到货，如有特殊情况双方友好协商解决。
	精密铸钢件加工余量范围  （参照GB/T 6414-2017)                单位mm

	序号
	类别
	名称
	位置1
	范围
	位置2
	范围
	位置3
	范围
	位置4
	范围

	1
	矿车、平板车类
	1~12.5t内盖
	内径
	2~3
	外径
	2~3
	厚度
	2~4
	
	

	2
	
	25t内盖
	内径
	4~6
	外径
	4~6
	厚度
	4~6
	
	

	3
	
	开槽螺母
	加工面
	1~2
	内径
	1~2
	
	
	
	

	4
	皮带机类
	滑轮
	内径
	3~5
	加工位置厚度
	3~5
	
	
	
	


四、生产、检验检测所需资质文件

生产厂家须提供材质证明（含化学成分）、探伤报告（按需）、热处理记录（按需）等文件资料。

五、适用标准

厂家所供货物应至少符合且不限于以下最新版的国家及行业标准：
最新版《煤矿安全规程》

GB/T 5611-2017 铸造术语
GB/T 11352-2009 一般工程用铸造碳钢件

GB/T 223.3-1988 钢铁及合金化学分析方法二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量

GB/T 223.4-2008 钢铁及合金锰含量的测定电位滴定或可视滴定法

GB/T 223.60-2024 钢铁及合金化学分析方法高氯酸脱水重量法测定硅含量

GB/T 222-2006 钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 228.1-2021 金属材料拉伸试验第1部分 室温试验方法

GB/T 229-2020 金属材料  夏比摆锤冲击试验方法

GB/T 231.1-2018 金属布氏硬度试验  第1部分:试验方法

GB/T 231.2-2022金属布氏硬度试验  第2部分:硬度计的检验与校准

GB/T 231.3-2019 金属布氏硬度试验  第3部分:标准硬度块的标定

GB/T 4336-2016 碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)
GB/T 5613-2014 铸钢牌号表示方法

GB/T 6414-2017 铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量

GB/T 5677-2018 铸钢件射线照相检测

GB/T 7233-2023 铸钢件　超声检测　第1部分：一般用途铸钢件

GB/T 9443-2019 铸钢铸铁件渗透检测

GB/T 9444-2019 铸钢铸铁件磁粉检测

GB/T 11351-2017 铸件重量公差

GB/T 15056-2017 铸造表面粗糙度  评定方法

GB/T 16923-2008 钢件的正火与退火

GB/T 16924-2008 钢件的淬火与回火

上述标准和规范均应为最新有效版本, 未列项目按国家标准执行，没有国家标准按行业标准执行。
六、试验方法与验收规则

（1）试验方法：

化学成分采用光谱分析或化学分析法；

力学性能按GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分 室温试验方法》、GB/T 229-2020《金属材料 夏比摆锤冲击试验》等标准执行；

无损检测按GB/T 7233-2023《铸钢件　超声检测　第1部分：一般用途铸钢件》、GB/T 9443-2019《铸钢件渗透检测》等标准执行。
验收要求：

产品到公司后由双方按照以上技术要求及相关标准共同进行验收，保证产品与图纸尺寸一致，且符合图纸技术要求。

七、标识与合格证
（1）标识：每个精密铸件应在非加工外表或指定位置处做以下标志或其中一局部标志，便于追溯；
a) 合格标记;

b)厂标(外协件);

c)批量号(炉号及生产编号);

d)需方要求的其他标志。

当无法在精密铸件上做出标志时，经需方同意，标记可打印在附于每批铸件上的标签上。

（2）出厂或外协精密铸钢件应附合格证，合格证包括:

a)供方名称;

b)精密铸件名称、材质；

c)精密铸件图号或订货合同号；

d)制造日期(或编号)或生产批量号；

e)理化性能及探伤报告（按需）。

八、包装、运输要求

   货物出厂时，包装应牢固，防止运输过程中碰撞变形或锈蚀；大型铸件需用托盘或专用支架固定。
九、提供技术资料要求

厂家交货时应须提供货物的合格证、材质证明（含化学成分）、探伤报告（按需）等资料。
十、其他
（1）交货期：满足使用方安装使用需求，并运送到使用人使用现场（河南省永城市河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司）。

（2）如有其他问题，友好协商解决。

