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双抗网、连网绳技术规格书
一、使用地点和用途
1、双抗网耐酸碱腐蚀，不易老化，使用寿命长，具有强度高、阻燃、抗静电等性能。广泛用于巷道护顶、护帮、工作假顶。其重量轻，便于运输和安装，能减轻井下工作的劳动强度，并可节约钢材，降低采煤成本。

2、塑编网耐酸碱腐蚀，不易老化，使用寿命长，具有强度高、阻燃、抗静电等性能。广泛用于巷道护顶、护帮、工作假顶。其重量轻，便于运输和安装，能减轻井下工作的劳动强度，并可节约钢材，降低采煤成本。

3、连网绳主要用于塑编网、双抗网的连接。

二、货物名称及供货范围
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	预计
年需求量
	备注

	1
	双抗网
	（1.4m-1.5m）*（4m-6m）（有带眼或不带眼）
	平方米
	一批
	原材料：煤矿井下假顶塑料编织布

	2
	塑编网
	网孔40*40mm
	平方米
	一批
	原材料：塑编网假顶带（PP 160 MS）

	3
	连网绳
	Φ4.5mm*2m
	根
	一批
	阻燃


三、主要技术参数
1、双抗网
1.1双抗网拉伸强度≥16N/mm。
1.2双抗网必须具备抗静电性能，双抗网上下表面电阻平均值不大于1.0*109Ω。
1.3双抗网（包括附件）必须具有阻燃性能，双抗网（包括附件）阻燃性能具体要求如下表：
                                                                         单位：秒
	设备名称
	有焰燃烧时间平均值
	有焰燃烧时间最大值
	无焰燃烧时间平均值
	无焰燃烧时间最大值

	酒精喷灯
	≤3
	≤10
	≤10
	≤30

	酒精灯
	≤6
	≤10
	≤20
	≤60


1.4双抗网长度允许偏差±20mm,宽度允许偏差±10mm。
1.5双抗网具体规格按照产品使用人经规定程序批准的图纸或技术文件制造。

2、塑编网假顶带的物理性能

	项目
	技术要求

	宽度公差（mm）
	±0.5

	厚度公差（mm）
	±0.1

	单根拉断力（N）
	≥2400

	伸长率（%）
	＜25

	偏斜度（mm.m-1）
	＜20


1.2塑编网必须具有阻燃及抗静电性能，阻燃抗静电性能要求如下：

	导电性能
	燃烧性能

	表面电阻平均值
	标准值
	项目
	平均值/s
	最大值/s

	上表面

下表面
	＜1.0*109Ω
	酒精喷灯
	有焰
	＜3.00
	＜10.00

	
	
	
	无焰
	＜10.00
	＜30.00

	
	
	酒精灯
	有焰
	＜6.00
	＜12.00

	
	
	
	无焰
	＜10.00
	＜30.00


1.3单根断面拉伸强度≥160MPa。

1.4塑编网长度允许偏差±20mm，宽度允许偏差±10mm，网孔边长允许偏差±5mm.

1.5塑编网具体规格按照产品使用人经规定程序批准的图纸或技术文件制造。
3、连网绳
3.1物理性能
	项目
	技术要求

	直径公差（mm）
	±0.5

	长度公差（mm）
	±20


3.2连网绳必须具备阻燃性能，具体要求如下表：
                                                                            单位：秒
	设备名称
	有焰燃烧时间平均值
	有焰燃烧时间最大值
	无焰燃烧时间平均值
	无焰燃烧时间最大值

	酒精喷灯
	≤3
	≤10
	≤10
	≤30

	酒精灯
	≤6
	≤12
	≤10
	≤30


2.3单根连网绳的拉断力不小于3000N。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件 
提供双抗网合格证等证件。
五、符合标准
MT 141-2005    《煤矿井下用塑料网假顶带》

MT 960-2005    《煤矿井下假顶用塑料编织布》
MT 113-1995    《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方式和判定规则》
六、质量及验收要求
1、双抗网
1.1双抗网表面不得出现开裂损伤、穿孔等缺陷，塑料编织布应编织均匀，无漏线、跳纱现象。
1.2每捆双抗网须带有出厂合格证，内容包含：名称、生产厂家、生产日期、规格型号等内容。
连网绳
2.1连网绳整体为麻花状，无少股、断丝、散股现象。
2.2每捆50根。
3、抽取到货量的1%，测量长度、宽度，网孔边长、直径等参数不得超过允许范围，有不合格产品，加倍抽检，仍有不合格，则判定该批产品为不合格产品。
七、质保期及服务要求
1.质保期：产品安装使用之日起12个月。
2.如出现质量问题，出卖人应在12小时内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由出卖人全部承担。
八、保管保养、运输
1.不同规格型号的产品不得混装，双抗网、连网绳应捆扎牢固，分类摆放。
2.在运输及装卸过程中，应避免划伤、挤压变形。
3.防止太阳直接暴晒，成品距离热源2m以上，贮存于通风阴凉仓库内，自生产之日起保管期为一年半。
九、出卖方须提供技术资料要求 
出卖方随货提供相关产品合格证、产品检验报告等技术文件。
十、交货期 
接产品使用人送货通知后24小时内到货。

十一、技术联系人及联系方式
技术联系人：李松

电话： 0370-5195171       

