
永煤公司矿用搪瓷溜槽技术规范书

一、使用地点

搪瓷溜槽主要用于煤矿井巷工程非打灰水沟的铺设。

二、货物名称及供货范围

	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	预计两月需求量
	备注

	1
	搪瓷溜槽
	1000*300*200*3mm
	节
	1340
	

	2
	搪瓷溜槽
	1000*400*250*3mm
	节
	1675
	

	3
	搪瓷溜槽
	1200*390*200*3mm
	节
	670
	


三、主要技术要求

1、搪瓷溜槽采用Q235材质钢板制成，钢板厚度为3mm，厚度允许偏差不大于±0.45mm。

2、搪瓷溜槽双面进行防腐涂层。防腐涂层厚度不低于0.3mm，涂层全面、均匀、无结瘤，不得出现开裂、鼓包、脱皮现象。

3、搭接处及四个抓要求焊接牢固，不得出现焊接松动、脱落等现象。
4、溜槽体为半圆形结构。

四、质量及验收要求

1、搪瓷溜槽整体无裂纹，针孔、砂眼、缩孔、夹渣，涂层光滑，无妨碍使用的缺陷或故障。

2、出卖人所供溜槽体为半圆形，验收时不得出现压扁、变形。供货时如形状相差较大，需重新更换。

3、所供产品上应印有生产单位名称、地址和联系方式。

五、质保期及服务要求

1、出卖人应对提供产品质量给予保证，因质量问题造成的损失，由出卖人承担法律责任，并全额赔偿买受人损失。

2、出卖人对所提供产品的裸露部分进行防腐处理，保证满足使用单位需要，且产品要能与使用单位现用产品配套连接使用。

3、出卖人对所提供产品的质量承诺期为产品到货之日一年。

六、包装、运输要求

1、按标准采取保护措施，保证货物在装卸运输中不受损伤，包装物不回收。

2、交货地点:永煤公司本部单位、永煤安阳、洛阳、禹州区域公司。

七、出卖人须提供技术资料要求 

出卖人随货提供产品合格证、出厂检验报告。
八、交货期 

接到产品使用人通知后，保证7日内到矿，具体供货数量以产品使用人通知为准。
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