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城郊煤矿液压支架防护物技术规格书

一、使用地点和用途

城郊煤矿综采工作面所使用的液压支架在使用过程中存在对大立柱明柱损伤，以及柱窝内进入煤渣的风险，为保护液压支架的正常使用，需要购置相应的防护物。

防护物的种类为立柱防护套、特殊防护布、柱窝填充物。
二、货物名称及供货范围：

	物资名称
	参考型号
	单位

	立柱防护套
	根据液压支架实际情况制作
	个

	特殊防护布
	根据液压支架实际情况制作
	平方米

	柱窝填充物
	根据液压支架实际情况制作
	个


三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件 

具有第三方检测报告，阻燃性检测报告，防护套和防护布的主要材料（即涂覆布）要有MA证。

四、技术标准及其它
（一）立柱防护套、特殊防护布性能参数要求

1、规格尺寸：
1.1、面积：满足立柱使用要求（需现场测量）
1.2、厚度：大于0.4mm，小于0.8毫米

2、外观质量

2.1、骨架材料无断裂、无死折。

2.2、涂覆布无涂覆物脱层和缺覆盖膜。

2.3、直径不大于3mm不脱落的覆盖膜疙瘩、不破皮气泡和面积不大于1mm²的杂质在1m²面积上总计不得多于5处，其中不破皮气泡不得多于2处。

3、强度要求

3.1、经、纬向扯断强度（N/50mm）：大于1300
3.2、经、纬向撕裂力（N）：大于150
（二）柱窝填充物
1、规格尺寸：满足柱窝使用要求（需现场测量）
2、材质：聚氨酯

3、颜色：依据矿要求制作

五、质量及验收要求

1、产品到货后双方共同验收，应符合产品出厂标准和相关技术要求。

2、必须提供第三方检验报告，否则不予验收。

六、质保期及服务要求

1.质保期：产品到货之日起6个月。

2.如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由出卖人全部承担。

七、保管保养、运输

1、产品出厂前，应采用适用于海运或空运和陆路运输的包装，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保产品能安全运抵现场。如果因包装或其防护措施不妥而造成产品损坏和丢失的，由供货方承担全部责任和费用。

2、装运的产品必须符合合同规定的设备名称、型号、规格、要求交货的数量，否则一切后果均由厂方承担。

3、随产品提供的技术资料应完整无缺。

4、其它未尽事宜，签订订货合同时以书面或技术协议的形式补充。

八、交货期 

接产品使用人送货通知后一个月内到货。

九、技术联系人：李维鹏

联系电话：5195341

十、附件

1、基本技术参数响应表（偏差表）

2、服务及质保承诺书
附件1：
基本技术参数响应表（偏差表）
	类型
	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	产品规范
	1
	立柱防护套、特殊防护布性能参数要求

1、规格尺寸：

1.1、面积：满足立柱使用要求（需现场测量）

1.2、厚度：大于0.4mm，小于0.8毫米

2、外观质量

2.1、骨架材料无断裂、无死折。

2.2、涂覆布无涂覆物脱层和缺覆盖膜。

2.3、直径不大于3mm不脱落的覆盖膜疙瘩、不破皮气泡和面积不大于1mm²的杂质在1m²面积上总计不得多于5处，其中不破皮气泡不得多于2处。

3、强度要求

3.1、经、纬向扯断强度（N/50mm）：大于1300

3.2、经、纬向撕裂力（N）：大于150
	
	
	

	
	2
	柱窝填充物性能参数要求
1、规格尺寸：满足柱窝使用要求（需现场测量）

2、材质：聚氨酯

3、颜色：依据矿要求制作
	
	
	

	技术资料
	1
	具有第三方检测报告，阻燃性检测报告，防护套和防护布的主要材料（即涂覆布）要有MA证。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：
单位名称（盖章）：
日期：
附件2：
服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：
本单位针对液压支架防护物项目，服务及质保方面承诺如下：
1、质保期为使用半年，在质保期内，出现产品质量问题，出卖人除无偿更换有质量问题的产品外，还应承担由此造成的所有损失。
2、出卖人提供终身技术服务，质保期内出现质量问题的，出卖人应于24小时内到现场解决。
3、出卖人提供定期售后回访服务，对使用情况进行技术指导。
......
（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）
一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。
法人或授权代表签字：
单位名称（盖章）：
日期：
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