[image: image1.emf]序号 名称 规格 单位 数量 强度级别 用途

1 内六方螺栓 M6×16 个 200 A4-80 防爆设备

2 内六方螺栓 M6×18 个 3200 A4-80 防爆设备

3 内六方螺栓 M6×22 个 200 A4-80 防爆设备

4 内六方螺栓 M8×16 个 200 A4-80 防爆设备

5 内六方螺栓 M8×20 个 200 A4-80 防爆设备

6 内六方螺栓 M8×23 个 3200 A4-80 防爆设备

7 内六方螺栓 M8×25 个 200 A4-80 防爆设备

8 内六方螺栓 M8×30 个 200 A4-80 防爆设备

9 内六方螺栓 M10×20 个 200 A4-80 防爆设备

10 内六方螺栓 M10×25 个 900 A4-80 防爆设备

11 内六方螺栓 M10×45 个 5500 A4-80 防爆设备

12 内六方螺栓 M12×45 个 1400 A4-80 防爆设备

13 内六方螺栓 M16×65 个 1200 A4-80 防爆设备


城郊煤矿关于不锈钢螺栓、弹簧垫及专用螺栓采购项目技术规范书

一、项目简介及使用地点

由于井下高温潮湿、淋水腐蚀环境致使单轨吊机车防爆电气设备防爆盖原有碳钢螺栓锈蚀、丝头膨胀，弹簧垫锈蚀失效，存在电气失爆重大安全风险。需采购不锈钢螺栓、弹簧垫及专用螺栓，利用其耐腐蚀、强度稳定优势，更换原碳钢螺栓、弹簧垫，保障防爆结构完好，消除失爆隐患，保障设备安全运行。

货物名称及供货范围
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[image: image2.emf]序号 名称 规格 单位 数量 强度级别 用途

14 不锈钢弹簧垫 Ø6 个 5000 A4-80 防爆设备

15 不锈钢弹簧垫 Ø8 个 5000 A4-80 防爆设备

16 不锈钢弹簧垫 Ø10 个 8000 A4-80 防爆设备

17 不锈钢弹簧垫 Ø12 个 1200 A4-80 防爆设备

18 不锈钢弹簧垫 Ø16 个 1200 A4-80 防爆设备

19 六角螺栓 M12×55 个 800 A4-80 防爆设备

20 专用螺栓 M14×27 细丝 个 1000 12.9级 驱动轮


三、主要技术要求
（一）不锈钢螺栓（A4-80级）
1. 材质化学成分：螺栓基材为A4（316）奥氏体不锈钢，化学成分严格符合GB/T 3098.6-2023及ISO 3506-1:2020标准要求。
2. 机械性能（A4-80级）：经冷加工强化处理后，螺栓力学性能需满足以下指标，所有规格螺栓（螺纹直径M3～M39）均需达标：

2.1 最小抗拉强度：≥800MPa。

2.2 最小屈服强度（0.2%残余变形）：≥600MPa。

2.3 断后伸长率：≥20%。

2.4 硬度范围：HV240～HV320，无硬度超标、软硬不均现象。

2.5 抗疲劳、抗松弛性能优异，长期紧固工况下无松动、断裂、变形问题。

3. 尺寸与螺纹精度

3.1 螺栓规格：执行国标公制螺纹，规格以采购清单为准，包含M6、M8、M10、M12、M16、M20等常规规格及特殊定制规格。

3.2 螺纹精度等级：6g级，螺纹牙型规整、饱满，无烂牙、滑牙、偏牙、牙距不均等缺陷，螺纹通止规检测100%合格。

3.3 螺栓头部、杆身、倒角、长度尺寸公差严格符合GB/T 5782标准，总长公差≤±0.5mm，对边尺寸、头部高度公差符合国标一级精度要求。

3.4 螺栓杆身笔直，无弯曲、偏心，端面平整无毛刺。

4. 表面处理与防腐性能：

4.1 产品为本色光亮处理，无电镀、喷涂等二次涂层，表面细腻均匀，金属光泽一致。

4.2 具备优异的耐大气腐蚀、耐潮湿、耐弱酸碱腐蚀性能，可长期适应户外、潮湿、矿井工况。

4.3 盐雾试验：中性盐雾试验连续测试48h无锈蚀、无点蚀、无变色发黑现象。

5.标识使用：螺栓头部刻印A4-80。
（二）不锈钢弹簧垫（A4-80级）

1. 基材材质：弹簧垫材质与螺栓匹配，为A4（316）不锈钢，化学成分、防腐性能与A4-80级螺栓一致。

2. 尺寸精度：严格执行GB/T 93-2021标准，规格与对应螺栓完全匹配，内径、外径、厚度、开口间隙公差符合国标高精度要求，无尺寸偏差、变形、翘曲问题，装配后贴合紧密、无卡顿、无松动。

3. 力学与使用性能

3.1 弹性韧性优异，压缩回弹性能稳定，反复压缩无永久变形、无断裂、无弹性衰减。

3.2 硬度适配配套螺栓，紧固后可有效防松、减震，适配设备长期运行工况。

3.3 表面光洁无毛刺、无裂纹、无锈蚀、无氧化皮，切口平整光滑。

（三）专用螺栓（12.9级细丝高强度螺栓）

1. 执行标准：GB/T3098.1、GB/T5785。
2. 材质：42CrMo/35CrMo合金钢，S、P≤0.025%。

3. 螺纹：公制细牙，6g公差；牙根圆角充足，无崩牙毛刺；严控表面脱碳。

4.力学性能：Rm≥1200MPa，Rp0.2≥1080MPa；HRC39～44，伸长率≥9%；保载、楔负载试验合格。

5. 热处理：调质（淬火+ 460～520℃回火），组织均匀，无脱碳、裂纹。

6. 表面处理/防氢脆：优先发黑/达克罗。

7. 检验：磁粉探伤无螺纹/头部裂纹。

8. 标识使用：螺栓头部刻印12.9。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件 

供货时提供产品出厂合格证、材质化验单（化学成分、力学性能检测报告）、盐雾试验报告、批次检测记录表。

五、使用环境及范围

1. 正常工作环境温度：-40℃～300℃，短时最高温度不超过 450℃。

2. 适用重载、振动、需要高预紧力的受力连接部位，既要求高强度又需耐大气腐蚀的装配场景。

六、适用标准

1. 产品质量及要求符合国家及行业相关执行标准规定。

2. 符合《煤矿安全规程》最新版要求。

七、质量及验收要求

1. 随机抽检到货产品，测试产品参数，如有不合格产品，则判定该批产品不合格。

2. 到货时严格按照国家相关生产标准及技术协议相关要求进行验收。

八、安装、调试要求
根据采购方现场需要。

九、质保期及服务要求

1. 供应商做到免费指导使用，质保期为产品到矿18个月或投用后12个月。

2. 如出现质量问题，供应商接到电话或传真3小时内应给予采购方处理方案，需到现场的应在24小时内到达处理。

3. 如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求、使用过程中出现严重质量问题时，采购方有权立即停止供应商供货，并依法追究赔偿。

十、保管保养、运输
1. 接到送货通知后，供应商必须在15日内将产品送达矿方，运输费用由供应商承担。

2. 送货到矿的产品，必须确保完好，运输途中发生的产品变形、损坏等问题，由供应商负责。

3. 运输、装卸由供应商负责，运输、装卸过程中遵守使用单位的规章制度及安装要求。

十一、供应商须提供技术资料要求

供应商每批次供货必须随货提供完整资料，包含：产品出厂合格证、材质化验单（化学成分、力学性能检测报告）、盐雾试验报告、批次检测记录表，资料信息与供货产品批次对应。

十二、其他
1. 本技术规范书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规范书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规范书要求所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2. 交货日期：合同签订生效后双方协商具体交货日期，运费由供应商承担；送货地址为河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿供应科仓库内。供应商必须在接到供应科通知后15天内把产品按时送至城郊煤矿，如果有特殊产品需要一定的生产周期的，供货商可按生产周期进行送货，但是必须提前与矿方沟通，另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到。

2.1 供应商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的3%作为罚金。（供应商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

2.2 在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供应商负责。

2.3 产品应保证所提供产品符合本规范书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供应商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过7天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供应商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

2.4 供应商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供应商承担，矿方不负任何责任。

2.5 违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。

3. 本项目无预付款，付款执行正龙煤业相关财务制度。

4. 其它未尽事宜，双方协商解决。

十三、技术联系人及联系方式

技术联系人：张东立，电话0370-5195242，13781557328。

附：1. 基本技术参数响应表（偏差表）

2. 服务及质保承诺书

附件1：
基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	
	（一）不锈钢螺栓（A4-80级）

1. 材质化学成分：螺栓基材为A4（316）奥氏体不锈钢，化学成分严格符合GB/T 3098.6-2023及ISO 3506-1:2020标准要求。

2. 机械性能（A4-80级）：经冷加工强化处理后，螺栓力学性能需满足以下指标，所有规格螺栓（螺纹直径M3～M39）均需达标：

2.1 最小抗拉强度：≥800MPa。

2.2 最小屈服强度（0.2%残余变形）：≥600MPa。

2.3 断后伸长率：≥20%。

2.4 硬度范围：HV240～HV320，无硬度超标、软硬不均现象。

2.5 抗疲劳、抗松弛性能优异，长期紧固工况下无松动、断裂、变形问题。

3. 尺寸与螺纹精度

3.1 螺栓规格：执行国标公制螺纹，规格以采购清单为准，包含M6、M8、M10、M12、M16、M20等常规规格及特殊定制规格。

3.2 螺纹精度等级：6g级，螺纹牙型规整、饱满，无烂牙、滑牙、偏牙、牙距不均等缺陷，螺纹通止规检测100%合格。

3.3 螺栓头部、杆身、倒角、长度尺寸公差严格符合GB/T 5782标准，总长公差≤±0.5mm，对边尺寸、头部高度公差符合国标一级精度要求。

3.4 螺栓杆身笔直，无弯曲、偏心，端面平整无毛刺。

4. 表面处理与防腐性能：

4.1 产品为本色光亮处理，无电镀、喷涂等二次涂层，表面细腻均匀，金属光泽一致。

4.2 具备优异的耐大气腐蚀、耐潮湿、耐弱酸碱腐蚀性能，可长期适应户外、潮湿、矿井工况。

4.3 盐雾试验：中性盐雾试验连续测试48h无锈蚀、无点蚀、无变色发黑现象。

5.标识使用：螺栓头部刻印A4-80。
	
	
	

	
	（二）不锈钢弹簧垫（A4-80级）

1. 基材材质：弹簧垫材质与螺栓匹配，为A4（316）不锈钢，化学成分、防腐性能与A4-80级螺栓一致。

2. 尺寸精度：严格执行GB/T 93-2021标准，规格与对应螺栓完全匹配，内径、外径、厚度、开口间隙公差符合国标高精度要求，无尺寸偏差、变形、翘曲问题，装配后贴合紧密、无卡顿、无松动。

3. 力学与使用性能

3.1 弹性韧性优异，压缩回弹性能稳定，反复压缩无永久变形、无断裂、无弹性衰减。

3.2 硬度适配配套螺栓，紧固后可有效防松、减震，适配设备长期运行工况。

3.3 表面光洁无毛刺、无裂纹、无锈蚀、无氧化皮，切口平整光滑。
	
	
	

	
	（三）专用螺栓（12.9级细丝高强度螺栓）

1. 执行标准：GB/T3098.1、GB/T5785。

2. 材质：42CrMo/35CrMo合金钢，S、P≤0.025%。

3. 螺纹：公制细牙，6g公差；牙根圆角充足，无崩牙毛刺；严控表面脱碳。

4.力学性能：Rm≥1200MPa，Rp0.2≥1080MPa；HRC39～44，伸长率≥9%；保载、楔负载试验合格。

5. 热处理：调质（淬火+ 460～520℃回火），组织均匀，无脱碳、裂纹。

6. 表面处理/防氢脆：优先发黑/达克罗。

7. 检验：磁粉探伤无螺纹/头部裂纹。

8. 标识使用：螺栓头部刻印12.9。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：

附件2：

服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对不锈钢螺栓、弹簧垫及专用螺栓采购项目，服务及质保方面承诺如下：

一、为矿方提供24小时响应服务，出现产品质量问题时，在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

二、终身为使用人提供产品维修的技术指导。质保期为设备正常运转12个月或货到18个月，以先到为准（易损易耗件除外）。质保期内设备发生质量问题(除使用人责任外)，厂家负责三包。开始使用1个月内出卖方派一人驻矿服务、确保设备安全可靠运转。

三、在质保期内，非人为因素造成损坏由我方负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响矿方生产或造成事故，责任损失由我方承担，矿方有权拒绝付款。
四、对所提供的设备和售后工作在安全、质量上全面负责，要按有关规定采取有效的安全防护措施。在售后服务范围内发生的安全问题给矿方带来连带责任的，由我方负责并承担相关费用。

（以上承诺为基本要求，供应商若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

               法人或授权代表签字：

             单位名称（盖章）：

     日   期：
汇总

		           采购A4-80级不锈钢螺栓、弹垫数量汇总表
日期：2026年6月9日

		序号		名称		规格		单位		单车数量		需求总量		强度级别		用途				单价		合款

		1		内六方螺栓		M6×16		个		8		200		A4-80		防爆设备				0.5		100

		2		内六方螺栓		M6×18		个		324		3200		A4-80		防爆设备				0.6		1920

		3		内六方螺栓		M6×22		个		16		200		A4-80		防爆设备				0.7		140

		4		内六方螺栓		M8×16		个		20		200		A4-80		防爆设备				1		200

		5		内六方螺栓		M8×20		个		10		200		A4-80		防爆设备				1.2		240

		6		内六方螺栓		M8×23		个		294		3200		A4-80		防爆设备				1.5		4800

		7		内六方螺栓		M8×25		个		8		200		A4-80		防爆设备				1.3		260

		8		内六方螺栓		M8×30		个		16		200		A4-80		防爆设备				1.6		320

		9		内六方螺栓		M10×20		个		10		200		A4-80		防爆设备				2		400

		10		内六方螺栓		M10×25		个		88		900		A4-80		防爆设备				2.2		1980

		11		内六方螺栓		M10×45		个		552		5500		A4-80		防爆设备				3		16500

		12		内六方螺栓		M12×45		个		120		1400		A4-80		防爆设备				4		5600

		13		内六方螺栓		M16×65		个		120		1200		A4-80		防爆设备				10		12000

		14		不锈钢弹簧垫		Ø6		个		348		5000		A4-80		防爆设备				0.1		500

		15		不锈钢弹簧垫		Ø8		个		348		5000		A4-80		防爆设备				0.2		1000

		16		不锈钢弹簧垫		Ø10		个		650		8000		A4-80		防爆设备				0.4		3200

		17		不锈钢弹簧垫		Ø12		个		120		1200		A4-80		防爆设备				0.6		720

		18		不锈钢弹簧垫		Ø16		个		120		1200		A4-80		防爆设备				1.5		1800

		19		六角螺栓		M12×55		个		64		800		A4-80		防爆设备				5		4000

		20		专用螺栓		M14×27 细丝		个		10		1000		12.9级		驱动轮				15		15000





各区队上报

		单轨吊机车不锈钢专用螺栓数量汇总

		一、上海申传单轨吊机车

		1、驱动部防爆电机																				名称		规格		单位		单车数量		需求总量		强度级别		用途

		序号		名称		规格		单位		数量		使用部位		螺栓级别		总数量						内六方螺栓		M6×16		个		8		56		A4-80		防爆设备

		1		内六方螺栓		M8×23		个		14		电机大盖		A4-80		14台						内六方螺栓		M6×18		个		324		2916		A4-80		防爆设备

		2		内六方螺栓		M6×18		个		12		电机侧盖		A4-80								内六方螺栓		M6×22		个		16		144		A4-80		防爆设备

		3		内六方螺栓		M8×23		个		7		电机下盖		A4-80								内六方螺栓		M8×16		个		20		140		A4-80		防爆设备

		2、煤矿用隔爆型低压电缆接线盒和直流电源																				内六方螺栓		M8×20		个		10		90		A4-80		防爆设备

		序号		名称		规格		单位		数量		使用部位		螺栓级别		总数量						内六方螺栓		M8×23		个		294		2646		A4-80		防爆设备

		1		内六方螺栓		M6×18		个		12		防爆盖		A4-80		8台						内六方螺栓		M8×25		个		8		56		A4-80		防爆设备

		2		六角螺栓		M12×55		个		8		进线嘴		A4-80								内六方螺栓		M8×30		个		16		112		A4-80		防爆设备

		3		内六方螺栓		M10×25		个		8		电机下盖		A4-80								内六方螺栓		M10×20		个		10		70		A4-80		防爆设备

		4		内六方螺栓		M6×18		个		12		防爆盖		A4-80		2台						内六方螺栓		M10×25		个		88		744		A4-80		防爆设备

		3、主控车电控箱																				内六方螺栓		M10×45		个		552		4968		A4-80		防爆设备

		序号		名称		规格		单位		数量		使用部位		螺栓级别		总数量						内六方螺栓		M12×45		个		120		1080		A4-80		防爆设备

		1		内六方螺栓		M6×18		个		36		防爆盖		A4-80		1套						内六方螺栓		M16×65		个		120		1080		A4-80		防爆设备

		4、防爆插销																				不锈钢弹簧垫		Ø6		个		348		3480		A4-80		防爆设备

		序号		名称		规格		单位		数量		使用部位		螺栓级别		总数量						不锈钢弹簧垫		Ø8		个		348		3480		A4-80		防爆设备

		1		内六方螺栓		M6×22		个		8		防爆盖		A4-80		2台						不锈钢弹簧垫		Ø10		个		650		6500		A4-80		防爆设备

		5、断电仪防爆盖																				不锈钢弹簧垫		Ø12		个		120		1000		A4-80		防爆设备

		序号		名称		规格		单位		数量		使用部位		螺栓级别		总数量						不锈钢弹簧垫		Ø16		个		120		1000		A4-80		防爆设备

		1		内六方螺栓		M8×20		个		10		防爆盖		A4-80		1台						六角螺栓		M12×55		个		64		640		A4-80		防爆设备

		6、驱动部减速机																				六角螺栓		M14×27 细丝		个		10		1000		12.9级		驱动轮

		序号		名称		规格		单位		数量		使用部位		螺栓级别		总数量

		1		内六方螺栓		M10×45		个		46		结构件连接		A4-80		12台

		2		内六方螺栓		M16×65		个		10		结构件连接		A4-80

		3		内六方螺栓		M12×45		个		10		结构件连接		A4-80

		7、驱动轮专用螺栓

		序号		名称		规格		单位		数量		使用部位		螺栓级别		总数量

		1		六角螺栓		M14×27 细丝		个		10		防爆盖		12.9		12台

		8、弹簧垫

		序号		名称		规格		单位		数量		使用部位		螺栓级别		总数量

		1		不锈钢弹簧垫		Ø6		个		68		防爆盖		A4-80		900

		2		不锈钢弹簧垫		Ø8		个		31		防爆盖		A4-80		380

		3		不锈钢弹簧垫		Ø10		个		70		防爆盖		A4-80		144

		4		不锈钢弹簧垫		Ø12		个		71		防爆盖		A4-80		120

		5		不锈钢弹簧垫		Ø16		个		72		防爆盖		A4-80		120

		二、芬瑞特单轨吊机车

		1、电控车主机

		序号		名称		规格		单位		数量		使用部位		螺栓级别		总数量

		1		内六方螺栓		M10×25		个		24		废气箱		A4-80		1台

		2		内六方螺栓		M10×20		个		10		防爆盖		A4-80		1台

		3		内六方螺栓		M8×16		个		20		防爆盖		A4-80

		4		内六方螺栓		M6×16		个		8		防爆盖		A4-80

		5		内六方螺栓		M8×25		个		8		防爆盖		A4-80

		6		内六方螺栓		M6×25		个		8		防爆盖		A4-80		1台

		7		内六方螺栓		M8×30		个		8		照明灯盖		A4-80		2台





































明细表

		                  各区队采购不锈钢螺栓、弹垫数量汇总计划表
日期：2026年6月9日

		一、螺栓

		序号		名称		规格		单位		单车数量		需求总量		单价		金额		强度级别		用途

		1		内六方螺栓		M6×16		个		8		200		0.5		100		A4-80		防爆设备

		2		内六方螺栓		M6×18		个		324		3200		0.6		1920		A4-80		防爆设备

		3		内六方螺栓		M6×22		个		16		200		0.7		140		A4-80		防爆设备

		4		内六方螺栓		M8×16		个		20		200		1		200		A4-80		防爆设备

		5		内六方螺栓		M8×20		个		10		200		1.2		240		A4-80		防爆设备

		6		内六方螺栓		M8×23		个		294		3200		1.5		4800		A4-80		防爆设备

		7		内六方螺栓		M8×25		个		8		200		1.3		260		A4-80		防爆设备

		8		内六方螺栓		M8×30		个		16		200		1.6		320		A4-80		防爆设备

		9		内六方螺栓		M10×20		个		10		200		2		400		A4-80		防爆设备

		10		内六方螺栓		M10×25		个		88		900		2.2		1980		A4-80		防爆设备

		11		内六方螺栓		M10×45		个		552		5500		3		16500		A4-80		防爆设备

		12		内六方螺栓		M12×45		个		120		1400		4		5600		A4-80		防爆设备

		13		内六方螺栓		M16×65		个		120		1200		10		12000		A4-80		防爆设备

		14		六角螺栓		M12×55		个		64		800		5		4000		A4-80		防爆设备

		合计														48460

		二、弹垫

		1		不锈钢弹簧垫		Ø6		个		348		5000		0.1		500		A4-80		防爆设备

		2		不锈钢弹簧垫		Ø8		个		348		5000		0.2		1000		A4-80		防爆设备

		3		不锈钢弹簧垫		Ø10		个		650		8000		0.4		3200		A4-80		防爆设备

		4		不锈钢弹簧垫		Ø12		个		120		1200		0.6		720		A4-80		防爆设备

		5		不锈钢弹簧垫		Ø16		个		120		1200		1.5		1800		A4-80		防爆设备

		合计														7220

		三、专用螺栓

		1		专用螺栓		M14×27 细丝		个		10		1000		15		15000		12.9级		驱动轮

		合计														15000





Sheet1

		           采购A4-80级不锈钢螺栓、弹垫数量汇总表
日期：2026年6月9日

		序号		名称		规格		单位		数量		强度级别		用途				单价		合款

		1		内六方螺栓		M6×16		个		200		A4-80		防爆设备				0.5		100

		2		内六方螺栓		M6×18		个		3200		A4-80		防爆设备				0.6		1920

		3		内六方螺栓		M6×22		个		200		A4-80		防爆设备				0.7		140

		4		内六方螺栓		M8×16		个		200		A4-80		防爆设备				1		200

		5		内六方螺栓		M8×20		个		200		A4-80		防爆设备				1.2		240

		6		内六方螺栓		M8×23		个		3200		A4-80		防爆设备				1.5		4800

		7		内六方螺栓		M8×25		个		200		A4-80		防爆设备				1.3		260

		8		内六方螺栓		M8×30		个		200		A4-80		防爆设备				1.6		320

		9		内六方螺栓		M10×20		个		200		A4-80		防爆设备				2		400

		10		内六方螺栓		M10×25		个		900		A4-80		防爆设备				2.2		1980

		11		内六方螺栓		M10×45		个		5500		A4-80		防爆设备				3		16500

		12		内六方螺栓		M12×45		个		1400		A4-80		防爆设备				4		5600

		13		内六方螺栓		M16×65		个		1200		A4-80		防爆设备				10		12000

		14		不锈钢弹簧垫		Ø6		个		5000		A4-80		防爆设备				0.1		500

		15		不锈钢弹簧垫		Ø8		个		5000		A4-80		防爆设备				0.2		1000

		16		不锈钢弹簧垫		Ø10		个		8000		A4-80		防爆设备				0.4		3200

		17		不锈钢弹簧垫		Ø12		个		1200		A4-80		防爆设备				0.6		720

		18		不锈钢弹簧垫		Ø16		个		1200		A4-80		防爆设备				1.5		1800

		19		六角螺栓		M12×55		个		800		A4-80		防爆设备				5		4000

		20		专用螺栓		M14×27 细丝		个		1000		12.9级		驱动轮				15		15000






汇总

		           采购A4-80级不锈钢螺栓、弹垫数量汇总表
日期：2026年6月9日

		序号		名称		规格		单位		单车数量		需求总量		强度级别		用途				单价		合款

		1		内六方螺栓		M6×16		个		8		200		A4-80		防爆设备				0.5		100

		2		内六方螺栓		M6×18		个		324		3200		A4-80		防爆设备				0.6		1920

		3		内六方螺栓		M6×22		个		16		200		A4-80		防爆设备				0.7		140

		4		内六方螺栓		M8×16		个		20		200		A4-80		防爆设备				1		200

		5		内六方螺栓		M8×20		个		10		200		A4-80		防爆设备				1.2		240

		6		内六方螺栓		M8×23		个		294		3200		A4-80		防爆设备				1.5		4800

		7		内六方螺栓		M8×25		个		8		200		A4-80		防爆设备				1.3		260

		8		内六方螺栓		M8×30		个		16		200		A4-80		防爆设备				1.6		320

		9		内六方螺栓		M10×20		个		10		200		A4-80		防爆设备				2		400

		10		内六方螺栓		M10×25		个		88		900		A4-80		防爆设备				2.2		1980

		11		内六方螺栓		M10×45		个		552		5500		A4-80		防爆设备				3		16500

		12		内六方螺栓		M12×45		个		120		1400		A4-80		防爆设备				4		5600

		13		内六方螺栓		M16×65		个		120		1200		A4-80		防爆设备				10		12000

		14		不锈钢弹簧垫		Ø6		个		348		5000		A4-80		防爆设备				0.1		500

		15		不锈钢弹簧垫		Ø8		个		348		5000		A4-80		防爆设备				0.2		1000

		16		不锈钢弹簧垫		Ø10		个		650		8000		A4-80		防爆设备				0.4		3200

		17		不锈钢弹簧垫		Ø12		个		120		1200		A4-80		防爆设备				0.6		720

		18		不锈钢弹簧垫		Ø16		个		120		1200		A4-80		防爆设备				1.5		1800

		19		六角螺栓		M12×55		个		64		800		A4-80		防爆设备				5		4000

		20		专用螺栓		M14×27 细丝		个		10		1000		12.9级		驱动轮				15		15000





各区队上报

		单轨吊机车不锈钢专用螺栓数量汇总

		一、上海申传单轨吊机车

		1、驱动部防爆电机																				名称		规格		单位		单车数量		需求总量		强度级别		用途

		序号		名称		规格		单位		数量		使用部位		螺栓级别		总数量						内六方螺栓		M6×16		个		8		56		A4-80		防爆设备

		1		内六方螺栓		M8×23		个		14		电机大盖		A4-80		14台						内六方螺栓		M6×18		个		324		2916		A4-80		防爆设备

		2		内六方螺栓		M6×18		个		12		电机侧盖		A4-80								内六方螺栓		M6×22		个		16		144		A4-80		防爆设备

		3		内六方螺栓		M8×23		个		7		电机下盖		A4-80								内六方螺栓		M8×16		个		20		140		A4-80		防爆设备

		2、煤矿用隔爆型低压电缆接线盒和直流电源																				内六方螺栓		M8×20		个		10		90		A4-80		防爆设备

		序号		名称		规格		单位		数量		使用部位		螺栓级别		总数量						内六方螺栓		M8×23		个		294		2646		A4-80		防爆设备

		1		内六方螺栓		M6×18		个		12		防爆盖		A4-80		8台						内六方螺栓		M8×25		个		8		56		A4-80		防爆设备

		2		六角螺栓		M12×55		个		8		进线嘴		A4-80								内六方螺栓		M8×30		个		16		112		A4-80		防爆设备

		3		内六方螺栓		M10×25		个		8		电机下盖		A4-80								内六方螺栓		M10×20		个		10		70		A4-80		防爆设备

		4		内六方螺栓		M6×18		个		12		防爆盖		A4-80		2台						内六方螺栓		M10×25		个		88		744		A4-80		防爆设备

		3、主控车电控箱																				内六方螺栓		M10×45		个		552		4968		A4-80		防爆设备

		序号		名称		规格		单位		数量		使用部位		螺栓级别		总数量						内六方螺栓		M12×45		个		120		1080		A4-80		防爆设备

		1		内六方螺栓		M6×18		个		36		防爆盖		A4-80		1套						内六方螺栓		M16×65		个		120		1080		A4-80		防爆设备

		4、防爆插销																				不锈钢弹簧垫		Ø6		个		348		3480		A4-80		防爆设备

		序号		名称		规格		单位		数量		使用部位		螺栓级别		总数量						不锈钢弹簧垫		Ø8		个		348		3480		A4-80		防爆设备

		1		内六方螺栓		M6×22		个		8		防爆盖		A4-80		2台						不锈钢弹簧垫		Ø10		个		650		6500		A4-80		防爆设备

		5、断电仪防爆盖																				不锈钢弹簧垫		Ø12		个		120		1000		A4-80		防爆设备

		序号		名称		规格		单位		数量		使用部位		螺栓级别		总数量						不锈钢弹簧垫		Ø16		个		120		1000		A4-80		防爆设备

		1		内六方螺栓		M8×20		个		10		防爆盖		A4-80		1台						六角螺栓		M12×55		个		64		640		A4-80		防爆设备

		6、驱动部减速机																				六角螺栓		M14×27 细丝		个		10		1000		12.9级		驱动轮

		序号		名称		规格		单位		数量		使用部位		螺栓级别		总数量

		1		内六方螺栓		M10×45		个		46		结构件连接		A4-80		12台

		2		内六方螺栓		M16×65		个		10		结构件连接		A4-80

		3		内六方螺栓		M12×45		个		10		结构件连接		A4-80

		7、驱动轮专用螺栓

		序号		名称		规格		单位		数量		使用部位		螺栓级别		总数量

		1		六角螺栓		M14×27 细丝		个		10		防爆盖		12.9		12台

		8、弹簧垫

		序号		名称		规格		单位		数量		使用部位		螺栓级别		总数量

		1		不锈钢弹簧垫		Ø6		个		68		防爆盖		A4-80		900

		2		不锈钢弹簧垫		Ø8		个		31		防爆盖		A4-80		380

		3		不锈钢弹簧垫		Ø10		个		70		防爆盖		A4-80		144

		4		不锈钢弹簧垫		Ø12		个		71		防爆盖		A4-80		120

		5		不锈钢弹簧垫		Ø16		个		72		防爆盖		A4-80		120

		二、芬瑞特单轨吊机车

		1、电控车主机

		序号		名称		规格		单位		数量		使用部位		螺栓级别		总数量

		1		内六方螺栓		M10×25		个		24		废气箱		A4-80		1台

		2		内六方螺栓		M10×20		个		10		防爆盖		A4-80		1台

		3		内六方螺栓		M8×16		个		20		防爆盖		A4-80

		4		内六方螺栓		M6×16		个		8		防爆盖		A4-80

		5		内六方螺栓		M8×25		个		8		防爆盖		A4-80

		6		内六方螺栓		M6×25		个		8		防爆盖		A4-80		1台

		7		内六方螺栓		M8×30		个		8		照明灯盖		A4-80		2台





































明细表

		                  各区队采购不锈钢螺栓、弹垫数量汇总计划表
日期：2026年6月9日

		一、螺栓

		序号		名称		规格		单位		单车数量		需求总量		单价		金额		强度级别		用途

		1		内六方螺栓		M6×16		个		8		200		0.5		100		A4-80		防爆设备

		2		内六方螺栓		M6×18		个		324		3200		0.6		1920		A4-80		防爆设备

		3		内六方螺栓		M6×22		个		16		200		0.7		140		A4-80		防爆设备

		4		内六方螺栓		M8×16		个		20		200		1		200		A4-80		防爆设备

		5		内六方螺栓		M8×20		个		10		200		1.2		240		A4-80		防爆设备

		6		内六方螺栓		M8×23		个		294		3200		1.5		4800		A4-80		防爆设备

		7		内六方螺栓		M8×25		个		8		200		1.3		260		A4-80		防爆设备

		8		内六方螺栓		M8×30		个		16		200		1.6		320		A4-80		防爆设备

		9		内六方螺栓		M10×20		个		10		200		2		400		A4-80		防爆设备

		10		内六方螺栓		M10×25		个		88		900		2.2		1980		A4-80		防爆设备

		11		内六方螺栓		M10×45		个		552		5500		3		16500		A4-80		防爆设备

		12		内六方螺栓		M12×45		个		120		1400		4		5600		A4-80		防爆设备

		13		内六方螺栓		M16×65		个		120		1200		10		12000		A4-80		防爆设备

		14		六角螺栓		M12×55		个		64		800		5		4000		A4-80		防爆设备

		合计														48460

		二、弹垫

		1		不锈钢弹簧垫		Ø6		个		348		5000		0.1		500		A4-80		防爆设备

		2		不锈钢弹簧垫		Ø8		个		348		5000		0.2		1000		A4-80		防爆设备

		3		不锈钢弹簧垫		Ø10		个		650		8000		0.4		3200		A4-80		防爆设备

		4		不锈钢弹簧垫		Ø12		个		120		1200		0.6		720		A4-80		防爆设备

		5		不锈钢弹簧垫		Ø16		个		120		1200		1.5		1800		A4-80		防爆设备

		合计														7220

		三、专用螺栓

		1		专用螺栓		M14×27 细丝		个		10		1000		15		15000		12.9级		驱动轮

		合计														15000





Sheet1

		           采购A4-80级不锈钢螺栓、弹垫数量汇总表
日期：2026年6月9日

		序号		名称		规格		单位		数量		强度级别		用途				单价		合款

		1		内六方螺栓		M6×16		个		200		A4-80		防爆设备				0.5		100

		2		内六方螺栓		M6×18		个		3200		A4-80		防爆设备				0.6		1920

		3		内六方螺栓		M6×22		个		200		A4-80		防爆设备				0.7		140

		4		内六方螺栓		M8×16		个		200		A4-80		防爆设备				1		200

		5		内六方螺栓		M8×20		个		200		A4-80		防爆设备				1.2		240

		6		内六方螺栓		M8×23		个		3200		A4-80		防爆设备				1.5		4800

		7		内六方螺栓		M8×25		个		200		A4-80		防爆设备				1.3		260

		8		内六方螺栓		M8×30		个		200		A4-80		防爆设备				1.6		320

		9		内六方螺栓		M10×20		个		200		A4-80		防爆设备				2		400

		10		内六方螺栓		M10×25		个		900		A4-80		防爆设备				2.2		1980

		11		内六方螺栓		M10×45		个		5500		A4-80		防爆设备				3		16500

		12		内六方螺栓		M12×45		个		1400		A4-80		防爆设备				4		5600

		13		内六方螺栓		M16×65		个		1200		A4-80		防爆设备				10		12000

		序号		名称		规格		单位		数量		强度级别		用途

		14		不锈钢弹簧垫		Ø6		个		5000		A4-80		防爆设备				0.1		500

		15		不锈钢弹簧垫		Ø8		个		5000		A4-80		防爆设备				0.2		1000

		16		不锈钢弹簧垫		Ø10		个		8000		A4-80		防爆设备				0.4		3200

		17		不锈钢弹簧垫		Ø12		个		1200		A4-80		防爆设备				0.6		720

		18		不锈钢弹簧垫		Ø16		个		1200		A4-80		防爆设备				1.5		1800

		19		六角螺栓		M12×55		个		800		A4-80		防爆设备				5		4000

		20		专用螺栓		M14×27 细丝		个		1000		12.9级		驱动轮				15		15000






