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赵固二矿泡花碱
招标技术要求
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焦作煤业（集团）新乡能源有限公司

赵固二矿泡花碱
招标技术要求

一、项目简介

泡花碱，学名硅酸钠（别名水玻璃，化学式Na2O·nSiO2），液体呈无色、略带色的透明或半透明黏稠状，是一种无机粘结剂，掺入水泥混合物中，可加快硬化、增强粘结、提高抗渗和耐酸性能，常用于堵漏、加固、耐酸工程。煤矿主要用作水泥添加剂，加快水泥硬化，并具有一定抗压强度。
二、货物名称、规格型号及供货范围

1.货物名称、规格型号
	序号
	物资名称
	型号
	单位
	备注

	1
	泡花碱
	38～40°Bé
	公斤
	


2.供货范围
赵固二矿
三、产品主要特点

1.具有必要的碱性和良好的抗再沉降能力；

2.具有交换钙镁快、溶于水。
四、产品适用标准

执行标准：GB/T4209-2008
五、产品主要技术指标

1.密度（20℃）/（g·mL-1）1.368～1.394。
2.氧化钠含量≥8.2。
3.二氧化硅含量≥26。
六、验收要求
1.以矿方过磅称重为准。

2.随货附带产品合格证、出厂检验报告。

七、运输及包装要求

1.供货车辆必须为新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由中标方负责。供货车辆及驾驶人员相关手续、证件齐全且在有效期之内。
2.采用桶装，桶身无渗漏、密封垫完好、标识清晰。

八、其它要求
1.如出现质量问题，中标方应在24小时内赶到产品使用现场进行服务。
2.在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，中标方保证在接到矿方电话送货通知后3日内到货。

3.出现产品质量问题的，本批次将全部退货，并重新送货，期间一切费用由中标方承担；如果影响生产或给矿方带来损失，由中标方进行赔偿。

4.未尽事宜，双方协商解决。
