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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

隔爆水袋技术规范书
一、项目简介及使用地点

隔爆水袋是隔爆水袋是一种用于煤矿井下的被动式隔爆安全设施，主要用于阻隔瓦斯和煤尘爆炸的传播。根据《煤矿安全规程》及相关标准要求，煤巷和半煤岩巷掘进巷道等其他有煤尘爆炸危险的巷道必须设置隔爆水棚。
二、货物名称及供货范围
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	隔爆水袋
	GD40
	个
	

	2
	隔爆水袋
	GD60
	个
	


三、主要部件配置要求

1、隔爆水袋的规格尺寸应符合下表要求，隔爆水袋尺寸偏差±10mm，实际容水量不得小于公称容积，水袋颜色为橘红色，便于识别。
	规格型号
	长度
（mm）
	宽度
（mm）
	高度
（mm）
	公称容积
（L）
	吊挂眼数
	备注

	GD40
	600
	400
	250
	40
	每边4个
	

	GD60
	900
	400
	250
	60
	每边5个
	


2、材料要求：隔爆水袋涂覆布应符合MT/T 956-2005标准要求。
	项目
	指标要求
	备注

	涂覆布幅宽
	≥900mm
	

	涂覆布厚度
	≤0.80mm
	

	经、纬向扯断强力
	≥300 N/50mm
	

	经、纬向撕裂力
	≥75 N
	

	涂覆层与骨架材料粘附强度
	≥20 N/25mm
	

	耐透水性
	承受130kPa水压，不透水
	


3、安全性能要求

（1）阻燃性能：应符合MT 113-1995标准要求。酒精喷灯燃烧试验：6条试样有焰燃烧时间算术平均值及单条最大值、无焰燃烧时间算术平均值及单条最大值均须满足标准规定。

（2）抗静电性能：表面电阻值不得大于3×10⁸ Ω。
4、隔爆性能
	性能指标
	技术要求
	备注

	水袋动作所需爆炸压力（静压）
	≤12kPa
	

	形成最佳水雾所需时间
	＜150ms
	

	最佳水雾持续时间
	＞160ms
	

	最佳水雾柱长度
	＞5m
	

	最佳水雾柱扩散宽度
	＞3.5m
	

	最佳水雾柱扩散高度
	＞3m
	

	隔爆效果（从爆源算起）
	爆炸火焰不得超过140m
	


5、物理性能要求
	检验项目
	技术要求
	备注

	超载荷试验
	水袋应无开口和撕裂，不得从安装架中滑落
	

	热稳定性试验
	变形后溢流水量不大于设计容水量的5%
	

	抗渗漏试验
	不应出现渗漏
	


四、设计、生产、制造、安装、检测检验所需资质文件
1、投标人需提供有效的营业执照，所供产品需符合国家标准及行业标准，包括但不限定于MT 157-1996《煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋通用技术条件》、MT/T 956-2005《煤矿用隔爆水袋涂覆布》、MT 113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》。

2、所供产品必须具有矿用产品安全标志证书（MA证）、出厂合格证、出厂检验和型式检验报告（满足《煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋通用技术条件》MT157-1996中第4.2、4.5、4.7项要求的出厂检验报告，第4.2、4.5-4.11项要求的型式检验报告）等。

五、使用环境及范围

能适用于煤矿井下各种环境中。

六、质量及验收要求

1、证件核验：每批次供货须提供有效的矿用产品安全标志证书（MA标志）、出厂合格证、出厂检验报告。

2、外观检查：水袋表面应光滑整齐，无脱层、缺覆盖膜、死折等缺陷，铭牌及安标信息清晰可见。
3、规格抽检：按不低于5%比例抽检规格尺寸及实际容水。
七、质保期及服务要求

1、所供产品需为全新原厂正品，无翻新、无残次品；产品质保期自到货验收合格之日起不少于2年。
2、在质保期内，产品出现材质、开裂、渗漏等质量问题，供应商须无条件退货或换货，并承担相应损失。
八、包装及运输要求

1、包装

（1）产品包装外壁应标明厂名、产品名称、规格数量及出厂日期。包装箱内应附有装箱清单、产品合格证、产品说明书。
（2）每个水袋上应有字迹清晰的铭牌，标明：产品名称、规格型号、公称容积、生产厂家、生产日期、矿用产品安全标志编号。

2、运输

（1）运输过程中禁止机械碰撞，禁止与酸、碱、油等有损塑料涂覆布性能的物质接触，避免日光直射，距热源1米以外。
（2）送货到矿的要求，必须确保完好无损，运输途中发生的产品变形、损坏等问题，由供应商负责。

九、供应商提供技术资料要求

1、提供矿用产品安全标志证书（MA证）、出厂合格证、出厂检验报告。

十、产品供应期限

供货商必须在接到供应科通知后5天内把产品按时送至城郊煤矿，如果有特殊产品需要一定的生产周期的，供货商可按生产周期进行送货，但是必须提前与矿方沟通，另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到。

十一、违约责任

1、供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的3%作为罚金。（供货商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

2、在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货商负责。

3、产品应保证所提供产品符合本规范书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过5天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

4、供货商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货商承担，矿方不负任何责任。

5、违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。
十二、技术联系人及联系方式
技术联系人：马榑彬   

联系方式：0370-5195372

附件1：隔爆水袋基本技术参数响应表（偏差表）

附件2：服务及质保承诺书
附件1：
隔爆水袋基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	项目
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	产品资质认证
	产品具备矿用产品安全标志证书（MA证）、出厂合格证、出厂检测报告，符合国家矿山安全行业标准，证件齐全有效、可查验。
	
	
	

	2
	主体材质
	采用优质阻燃、抗静电涂覆布材质，符合 MT/T 956-2005 标准，布料致密均匀、无破损、无开裂、无气泡，涂层附着力强。
	
	
	

	3
	规格参数
	常规规格：40L、60L；尺寸符合行业标准，容水量达标，偏差符合规范要求。
	
	
	

	4
	密封与连接结构
	袋体焊缝严密、无漏点，挂孔加固处理，承重性能好，适配标准挂钩安装，拆装便捷。
	
	
	

	5
	外观质量
	袋体平整干净、无破损、无污渍、无孔洞，标识清晰，标注规格、标准、MA 标识、生产日期、厂家信息。
	
	
	

	6
	阻燃、抗静电性、物理力学性能
	提供满足《煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋通用技术条件》MT157-1996中第4.2、4.5、4.7项要求的出厂检验报告，以及第4.2、4.5-4.11项要求的型式检验报告。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单 位 名 称（盖章）：

日              期：

附件2：

服务及质保承诺书

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对隔爆水袋，服务及质保方面承诺如下：

一、产品货到之日起2年，保质期内如出现任何质量问题，厂家应免费更换，同时承担运输费用。

二、出卖人在质保期及质保期之后都要提供技术服务，由专门的工作人员受理用户咨询，保证需方在使用产品的过程中，及时得到技术上的支援，并可通过咨询获得初步解决问题的指导方法。若出现需要出卖人到现场解决的问题时，出卖人须在24小时内赶到现场并处理问题。

三、出卖人应保证所供货物关键制作材质，完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

四、根据产品使用人属地有关部门检验结果或者在安装、投用及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金。

五、出卖人应对需方实施项目的全过程及时提供免费的技术培训和免费的操作指导。

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单 位 名 称（盖章）：

日              期：
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