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一、项目简介及使用地点

永城市车集煤矿因煤矿井下铺设风水管和排水管时，存在需要弧度拐弯的地方，在这些地方需要使用高压缠绕液压法兰胶管。
二、货物名称及供货范围

	序号
	参考名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	高压缠绕液压法兰胶管
	Φ102×10M 15 MPa
	根
	/
	/

	2
	高压缠绕液压法兰胶管
	Φ102×3m 15 MPa
	根
	/
	/

	3
	高压缠绕液压法兰胶管
	Φ102×5m 15 MPa
	根
	/
	/

	4
	高压缠绕液压法兰胶管
	Φ152×5m 15 MPa
	根
	/
	/

	5
	高压缠绕液压法兰胶管
	Φ152×10m 15 MPa
	根
	/
	/


三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

包括以下资质文件：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、产品合格证、煤矿安全标志证书。

四、货物适用标准

高压缠绕液压法兰胶管适用标准包含但不限于以下标准，凡国家标准有明确规定的，按照国家标准执行。国家标准若有最新版本，则按照最新版本执行。

1、MT/T98-2006《液压支架用胶管及软管总成检验规范》。

2、GB/T3683-2011《橡胶软管及软管组合件油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型规范》

3、GB/T10544-2003《钢丝缠绕液压橡胶软管和软管组件》

五、技术参数

1、高压缠绕液压法兰胶管的平均有焰燃烧和无焰燃烧时间不大于30s，且任一胶管有焰燃烧和无焰燃烧时间不大于60秒。

2、高压缠绕液压法兰胶管的抗静电试验中，两极间测试电阻不超过25×108 /d（Ω），d为软管公称外径，单位为毫米（mm）。

3、高压缠绕液压法兰胶管的管接头材质为碳钢，接头表面须镀锌并作钝化处理，颜色为彩锌。

4、高压缠绕液压法兰胶管的密封试验压力为其许用工作压力，试验三次，每次1min，不应有渗漏和损坏。

5、高压缠绕液压法兰胶管出厂前，应以其许用工作压力的1.5倍进行保压试验，时间不低于1min，不能出现泄漏、接头拔脱或两端接头25mm范围内胶管发生破坏的现象。

6、高压缠绕液压法兰胶管出厂前，应将液压胶管内的液体及杂质清理干净，并将两端接头加盖防尘盖。

六、质量及验收要求

1、高压缠绕液压法兰胶管外观无局部隆起，管体无受损、变形、腐蚀、老化等异常现象。

2、高压缠绕液压法兰胶管公称外径、内径偏差符合GB/T3683-2011相关要求。每根液压胶管外观必须注明国标尺寸、型号、耐压值等技术参数。

3、送货时须提供产品出厂检验报告、产品合格证、胶管煤安证及装箱单等。
4、送货时须提供产品出厂检验报告、产品合格证、胶管煤安证及装箱单等。

七、运输及包装

1、包装要求：高压缠绕液压法兰胶管两端必须封口，以免杂质进入胶管内部；在包装外表面应注明产品名称、型号规格、产品数量、生产日期等；包装牢固，包装物无明显变形、损坏等异常现象，包装标志清晰、完整。

2、在搬运过程中，不得与尖硬物撞击，不得在地上拖拉，运输过程中应避免日晒、雨淋。

八、技术资料要求

产品质量检验合格证，出厂试验报告，有资质第三方阻燃抗静电试验报告，煤安证，装箱单等资料齐全。
九、服务及质保要求

1、高压缠绕液压法兰胶管由出卖人生产，在使用过程中出现问题，出卖人根据产品使用人要求，2小时内作出响应，48小时以内到达现场，提供技术服务。

2、产品质保期一年，在质保期内，出卖方无偿更换出现质量问题产品，否则出卖方承担由此引起的一切损失。
3、随机配带的技术资料：必须有煤安标志（“MA”标志必须为“非工业性试验安全标志证书”）、产品合格证、检验报告、使用说明书。

十、其他

1、本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2、如果出卖人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着出卖人提供的产品完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应以书面形式“对要求的意见和同条件下的差异”为标题在专门章节中加以详细描述。

3、接到送货通知后，出卖人必须在10日内将产品送达买受人指定地点，运输费用由出卖人承担。
  十一、技术联系人及联系方式

张杰
15082971300
2

