
聚合氯化铝商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                                                日期：     年   月   日
	序

号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、名称型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	物资名称及参考型号：

聚合氯化铝AL203≥28%
主要技术参数：

氧化铝（Al2O3）的质量分数≥
28

盐基度/%
20-98

不溶物的质量分数/%≤
0.4

pH值（10g/L水溶液）
3.5-5.0

铁（Fe）的质量分数≤
1.5

氨氮（以N计）的质量分数≤
0.05

砷（As）的质量分数≤
0.0005

铅（Pb）的质量分数≤
0.002

镉（Cd）的质量分数≤
0.0005

汞（Hg）的质量分数≤
0.00005

铬（Cr）的质量分数≤
0.005

质量及验收要求：

1.卖方保证所提供的产品均是全新的、未经使用的，且均选用优质的材料进行制造和装配。

2.为了对产品生产期间的质量检验，买受人有权派人到出卖人所在工厂进行检验。

3.选煤厂煤泥水环节水处理正常作为现场验收的依据。

4.验收的每一个环节不满足产品标准和国家标准，买受人可以拒签到货凭证。
	
	

	服务及质保要求：

在质保期内，非人为因素造成损坏由出卖人无偿负责，出现任何质量问题免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失由出卖人承担。在质保期内因质量原因出卖人在12小时内给予确切答复，24小时内（如需）派技术人员现场服务。
	
	

	交货期：按甲方通知交货
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。
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