
高压缠绕液压法兰胶管商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                                                日期：     年   月   日
	序

号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、名称型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	物资名称及参考型号：

高压缠绕液压法兰胶管
Φ102×10M 15 MPa

高压缠绕液压法兰胶管
Φ102×3m 15 MPa

高压缠绕液压法兰胶管
Φ102×5m 15 MPa

高压缠绕液压法兰胶管
Φ152×5m 15 MPa

高压缠绕液压法兰胶管
Φ152×10m 15 MPa

主要部件（或设备）配置要求、技术参数
技术参数

1、高压缠绕液压法兰胶管的平均有焰燃烧和无焰燃烧时间不大于30s，且任一胶管有焰燃烧和无焰燃烧时间不大于60秒。

2、高压缠绕液压法兰胶管的抗静电试验中，两极间测试电阻不超过25×108 /d（Ω），d为软管公称外径，单位为毫米（mm）。

3、高压缠绕液压法兰胶管的管接头材质为碳钢，接头表面须镀锌并作钝化处理，颜色为彩锌。

4、高压缠绕液压法兰胶管的密封试验压力为其许用工作压力，试验三次，每次1min，不应有渗漏和损坏。

5、高压缠绕液压法兰胶管出厂前，应以其许用工作压力的1.5倍进行保压试验，时间不低于1min，不能出现泄漏、接头拔脱或两端接头25mm范围内胶管发生破坏的现象。

6、高压缠绕液压法兰胶管出厂前，应将液压胶管内的液体及杂质清理干净，并将两端接头加盖防尘盖。
	
	

	2
	质量及验收要求
1、高压缠绕液压法兰胶管外观无局部隆起，管体无受损、变形、腐蚀、老化等异常现象。

2、高压缠绕液压法兰胶管公称外径、内径偏差符合GB/T3683-2011相关要求。每根液压胶管外观必须注明国标尺寸、型号、耐压值等技术参数。

3、送货时须提供产品出厂检验报告、产品合格证、胶管煤安证及装箱单等。

4、送货时须提供产品出厂检验报告、产品合格证、胶管煤安证及装箱单等。
	
	

	服务及质保要求：

1、高压缠绕液压法兰胶管由出卖人生产，在使用过程中出现问题，出卖人根据产品使用人要求，2小时内作出响应，48小时以内到达现场，提供技术服务。

2、产品质保期一年，在质保期内，出卖方无偿更换出现质量问题产品，否则出卖方承担由此引起的一切损失。

3、随机配带的技术资料：必须有煤安标志（“MA”标志必须为“非工业性试验安全标志证书”）、产品合格证、检验报告、使用说明书。
	
	

	交货期：10日内
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。
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